ГОСТ 2590-88
Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 2590-88 (сортамент) 

Для стального горячекатаного проката круглого сечения диаметром от 5 до 200 мм включительно. 

Прокат диаметром более 270 мм изготавливается по согласованию с потребителем 

По точности прокат изготовляют: 

· А -- высокой точности; 

· Б -- повышенной точности; 

· В -- обычной точности. 

Диаметр проката, предельные отклонения по нему, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины должны соответствовать таблице 1. 

Таблица 1 
	Диаметр, мм
	Предельные отклонения, мм, при точности прокатки 
	Площадь поперечного сечения, мм2 
	Масса 1 м профиля, кг 

	
	А
	Б
	В
	
	

	5
	+0,1 
-0,2
	+0,1 
-0,5
	+0,3 
-0,5
	0,1963
	0,154

	5,5
	
	
	
	0,2376
	0,186

	6
	
	
	
	0,2827
	0,222

	6,3
	
	
	
	0,3117
	0,245

	6,5
	
	
	
	0,3318
	0,260

	7
	
	
	
	0,3848
	0,302

	8
	
	
	
	0,5027
	0,395

	9
	
	
	
	0,6362
	0,499

	10
	+0,1 
-0,3
	
	
	0,7854
	0,616

	11
	
	
	
	0,9503
	0,746

	12
	
	
	
	1,131
	0,888

	13
	
	
	
	1,327
	1,04

	14
	
	
	
	1,539
	1,21

	15
	
	
	
	1,767
	1,39

	16
	
	
	
	2,011
	1,58

	17
	
	
	
	2,270
	1,78

	18
	
	
	
	2,545
	2,00

	19
	
	
	
	2,835
	2,23

	20
	+0,1
-0,4
	+0,2 
-0,5
	+0,4 
-0,5
	3,142
	2,47

	21
	
	
	
	3,462
	2,72

	22
	
	
	
	3,801
	2,980

	23
	
	
	
	4,155
	3,260

	24
	
	
	
	4,524
	3,55

	25
	
	
	
	4,909
	3,85

	26
	+0,1 
-0,4
	+0,2 
-0,7
	+0,3 
-0,7
	5,307
	4,17

	27
	
	
	
	5,726
	4,83

	28
	
	
	
	6,158
	5,18

	29
	+0,1 
-0,5
	
	
	7,069
	5,55

	30
	
	
	
	7,548
	5,92

	31
	
	
	+0,4 
-0,7
	8,420
	6,31

	32
	
	
	
	8,533
	6,71

	33
	
	
	
	9,079
	7,13

	34
	
	
	
	9,621
	7,55

	35
	
	
	
	10,18
	7,99

	37
	
	
	
	10,75
	8,44

	38
	
	
	
	11,34
	8,90

	39
	
	
	
	11,95
	9,38

	40
	
	
	
	12,57
	9,86

	41
	
	
	
	13,20
	10,33

	42
	
	
	
	13,85
	10,88

	43
	
	
	
	14,52
	11,40

	44
	
	
	
	15,20
	11,94

	45
	
	
	
	15,90
	12,48

	46
	
	
	
	16,62
	13,05

	47
	
	
	
	17,35
	13,61

	48
	
	
	
	18,10
	14,20

	50
	+0,1 
-0,7
	+0,2 
-1,0
	+0,4 
-1,0
	19,64
	15,42

	52
	
	
	
	21,24
	16,67

	53
	
	
	
	22,06
	17,32

	54
	
	
	
	22,89
	17,97

	55
	
	
	
	23,76
	18,65

	56
	
	
	
	24,63
	19,33

	58
	
	
	
	26,42
	20,74

	60
	+0,1 
-0,9
	+0,3 
-1,1
	+0,5 
-1,1
	28,27
	22,19

	62
	
	
	
	30,19
	23,70

	63
	
	
	
	31,17
	24,47

	65
	
	
	
	33,18
	26,05

	67
	
	
	
	35,26
	27,68

	68
	
	
	
	36,32
	28,51

	70
	
	
	
	38,48
	30,21

	72
	
	
	
	40,72
	31,96

	75
	
	
	
	44,18
	34,68

	78
	
	
	
	47,48
	37,51

	80
	+0,3 
-1,1
	+0,3 
-1,3
	+0,5 
-1,3
	50,27
	39,46

	82
	
	
	
	52,81
	41,46

	85
	
	
	
	56,74
	44,54

	87
	
	
	
	59,42
	46,64

	90
	
	
	
	63,62
	49,94

	92
	
	
	
	66,44
	52,16

	95
	
	
	
	70,88
	55,64

	97
	
	
	
	73,86
	57,98

	100
	-
	+0,4 
-1,7
	+0,6 
-1,7
	78,54
	61,65

	105
	
	
	
	86,59
	67,97

	110
	
	
	
	95,03
	74,60

	115
	
	
	
	103,87
	81,54

	120
	-
	+0,6 
-2,0
	+0,8 
-2,0
	113,10
	88,78

	125
	
	
	
	122,72
	96,33

	130
	
	
	
	132,73
	104,20

	135
	
	
	
	143,14
	112,36

	140
	
	
	
	153,94
	120,84

	145
	
	
	
	165,10
	129,60

	150
	
	
	
	176,72
	138,72

	155
	
	
	
	188,60
	148,05

	160
	-
	-
	+0,9 
-2,5
	201,06
	157,83

	165
	
	
	
	213,72
	167,77

	170
	
	
	
	226,98
	178,18

	175
	
	
	
	240,41
	188,72

	180
	
	
	
	254,47
	199,76

	185
	
	
	
	268,67
	210,91

	190
	
	
	
	283,53
	222,57

	195
	
	
	
	298,50
	234,32

	200
	
	
	
	314,16
	246,62

	210
	-
	-
	+1,2 
-3,0
	346,36
	271,89

	220
	
	
	
	380,13
	298,40

	230
	
	
	
	415,48
	326,15

	240
	
	
	
	452,39
	355,13

	250
	
	
	
	490,88
	385,34

	260
	-
	-
	+2,0 
-4,0
	530,66
	416,57

	270
	
	
	
	572,26
	449,22


 

Примечание: 

Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении 1 м проката плотность стали принята равной 7,85 кг/м3. Масса 1 м проката является справочной величиной. 

По требованию потребителя круглый покат изготовляют с плюсовыми отклонениями, указанными в таблице 2. 

 

Таблица 2
	Диаметр, мм
	Предельное отклонение, не более

	От 5 до 9 включительно
	+0,5

	Свыше 9 до 19
	+0,6

	19 - 25
	+0,8

	25 - 31
	+0,9

	31 - 37
	Суммы предельных отклонений для проката обычной точности прокатки в соответствии с таблицей 1


Овальность проката не должна превышать 50% суммы предельных отклонений по диаметру. Допускается для инструментального легированного и быстро режущего проката овальность не превышающая 60% суммы предельных отклонений по диаметру. 

Прокат диаметром до 9 мм изготовляют в мотках, свыше 9 мм -- в прутках. 

В соответствии с заказом прокат изготовляют: 

· мерной длины; 

· кратной мерной длины; 

· немерной кратной длины. 

Прокат изготовляют длиной: 

· от 2 до 6 м -- из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали; 

· от 2 до 6 м -- из качественной углеродистой и легированной стали; 

· от 1,0 до 6 м -- из высоколегированной стали. 

Предельные отклонения по длине проката мерной и кратной мерной длины не должы превышать: 

· +30 мм -- при длине до 4 м включительно; 

· +50 мм -- при длине свыше 4 м до 6 м включительно. 

· +70 мм -- при длине свыше 6 м. 

Кривизна прутков не должна превышать значений, указанных в таблице 3. 

Таблица 3
	Диаметр круга
	Кривизна

	
	I класс
	II класс

	До 25 мм включительно
	0,5% длины 
	-

	Свыше 25 мм
	0,4% длины
	0,5% длины 


Кривизну проката измеряют на длине не менее 1 м на расстоянии не менее 1 м на расстоянии не менее 150 мм от концов. 

Диаметр. Овальность круглого проката измеряют на расстоянии не менее 150 мм от конца прутка и не менее 1,5 м от конца мотка при его массе до 250 кг и на расстоянии не менее 3,0 м при массе мотка свыше 250 кг. 

