ГОСТ 8734-75

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 (сортамент)

По длине трубы должны изготовляться:

- немерной длины от 1,5 до 11,5м;

- мерной длины от 4,5 до 9 м с предельным отклонением по длине +10 мм;

- длины, кратной мерной от 1,5 до 9 м с припуском на каждый рез (если другой припуск не оговорен в заказе) и с предельными отклонениями на общую длину не более оговоренных для труб мерной длины.

В каждой партии труб мерной длины допускается не более 5% труб немерной длины корче 2,5 м.

Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине не должны превышать указанных в таблице.

| Размеры труб | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| Наружный диаметр, мм: от 5 до 10 вкл. " 30 " 50 " " 50 | +/-0,15 мм +/- 0,30мм +/- 0,40 мм +/- 0,8% |
| Толщина стенки, мм: до 1 св. 1 до 5 вкл. " 1 " 2,5 при диаметре 110 мм и более Св. 5 | +/- 0,12 мм +/- 10% +/- 12,5% +/- 8% |

Овальность и разностенность труб не должны выводить их размеры за предельные отклонения соответственно по наружному диаметру и толщине стенки.

Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать:

- 3 мм -- для труб диаметром от 5 до 8 мм;

- 2 мм -- для труб диаметром от 8 до 10мм;

- 1,5 мм -- для труб диаметром свыше 10 мм.

В зависимости от показателей качества трубы изготавливаются следующих групп:

- Б -- с нормированием химического состава, из спокойной стали марок по ГОСТ 1050-84, ГОСТ 14959-81, ГОСТ 4543-84 и ГОСТ 19282-84;

- В -- с нормированием механических свойств и химического состава по ГОСТ 1050-84, ГОСТ 14950-81, ГОСТ 4543-84 и ГОСТ 19282-84;

- Г -- с нормированием механических свойств, контролируемых на термообработанных образцах, и химического состава, из стали марок по ГОСТ1050-84, ГОСТ 14959-81, ГОСТ4543-84 и ГОСТ 19282-84. Нормы механических свойств должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов на сталь;

- Д -- без нормирования механических свойств и химического состава, но с нормированием испытательного гидравлического давления;

- Е -- после специальной термической обработки

Трубы изготавливаются термически обработанными. Без термической обработки изготавливаются трубы, у которых отношение наружного диаметра Д к толщине стенки S равно 50 и более, а также по заказу потребителя.

На поверхности труб не допускаются трещины, плены, рванины, раковины и закаты.

Отдельные незначительные забоины, окалина (следы отслоившейся окалины), не препятствующие осмотру, вмятины, следы правки, риски и следы зачистки дефектов допускаются, если они не выводят размеры труб за предельные отклонения.

Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев; допускается образование фаски при удалении заусенцев.