ГОСТ 10704-91

Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТу 10704-91 (сортамент)

По длине трубы изготовляют:

немерной длины:

- при диаметре до 30 мм--не менее 2 м;

- при диаметре св.30 до 70 мм -- не менее 3м:

- при диаметре св.70 до 152 мм -- не менее 4 м; менее 4м;

- при диаметре св.152мм -- не менее 5 м.

- По требованию потребителя трубы групп А и В по ГОСТ 10705 диаметром свыше 152мм изготовляют длиной не менее10 м;

- трубы всех групп диаметром до 70 мм--- не менее 4 м; 

мерной длины:

- при диаметре до 70 мм -- от 5 до 9 м;

- при диаметре св. 70 до 219 мм --- от 6 до 9 м;

- при диаметре св. 219 до 426 мм-- от 10 до 12 м.

Трубы диаметром свыше 426 мм изготовляют только немерной длины. По согласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром свыше 70 до 219 мм допускается изготовлять от 6 до 12м;

Трубы мерной и кратной длины изготовляют двух классов точности по длине:

- I  - с обрезкой концов и снятием заусенцев;

- II - без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).

- Предельные отклонения по длине мерных труб:

- До 6 м для I класса- +10 мм; для II класса +50 мм;

- Св. 6м для I класса +15 мм; для II класса +70 мм;

Предельные отклонения по общей длине кратных труб не должно превышать:

- +15 мм   - для труб I класса точности;

- +100 мм - для труб II класса точности;

Предельные отклонения по толщине стенки должны соответствовать:

+/-10% -- при диаметре труб до 152мм;

Согласно ГОСТ 19903 -- при диаметре труб свыше 152 мм (для максимальной ширины листа нормальной точности, из которого изготавливают трубы) кривизна труб, изготовленных по ГОСТ 10705, не должна превышать 1,5 мм на 1 м длины.

Общая кривизна труб, изготовленных по ГОСТ 10706, не должна превышать 0,2% от длины трубы. Кривизна на 1 м длины таких труб не определяется.